#### MD Lamel

## MD LA110

Materiaal: Aluminium EN AW 6063
Dikte: 2.8 mm
Gewicht: 2.84 kg/m1
Oppervlakte: 0.739 m2/m1

Fragment:
1.200 (b) x 1.800 (h) mm (2,16 m2)
4 stuks MD LA110 (7,2 m1)
4 stuks MD Verti bevestigingssysteem

Uitvoering: 
MD Lamellen worden met gekleurde schroeven bevestigd aan de hulpconstructie. Dit geheel wordt gemonteerd aan de bestaande constructie. Graag in overleg met Metadecor.

Uitgaande van 300 mm h.o.h. MD Lamel inclusief MD Verti bevestigingssysteem ca. 15 kg/m2

Prijsindicatie: (h.o.h. afstand MD Lamel bepaald m2 prijs)
ca. 215 euro per m2 excl. btw. (500 m2 gevelaanzicht frontaal)
ca. 65 euro per m1 excl. btw. (1.665 m1 MD Lamel)

Inclusief:
MD LAMEL MD LA110 
MD VERTI bevestigingssysteem (hulpconstructie)
Bevestiging materiaal
Oppervlaktebehandeling (MD Lamel en MD Verti)
Projectmanagement
Engineering (BIM)
Constructieberekening
Werkvoorbereiding / Assemblage
Montage (binnen EU)
Hoogwerker (tot 22 m1)
Horizontaal en verticaal transport op bouwplaats
Transport (binnen EU)
Milieubewust afval scheiden

Levertijd: Op aanvraag
Garantie:
10 jaar MD producten
10 jaar aflopend standaard poedercoating 
25 jaar MD Durafol coating
20 jaar anodiseren

Metadecor support:
@Studiobymetadecor helpt je bij ontwerp eigen MD Lamel
@Metadata inzetten bij bouwteam voor BIM Engineering
@Calculatie passende project begroting voor je project